橡胶跑道用原材料产品质量河南省监督抽查

实施细则

本细则适用河南省市场监督管理局组织橡胶跑道用原材料产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品分类 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体原料 | 防滑颗粒 | 500g×2 |
| 2 |  | 填充颗粒 | 500g×2 |
| 3 |  | 预制型面层 | 400mm×300mm，4块 |
| 4 |  | 人造草面层 | 400mm×300mm，4块（GB 36246-2018） |
| 5 | 粉固体原料 | 胶粘剂 | 250mL×2 |
| 6 |  | 现浇型面层用预聚体 | 250mL×2 |
| 7 |  | 多元醇树脂组分 | 250mL×2 |
| 8 | 体育用人造草 | 人造草 | 2卷（GB/T 20394-2019） |
| 注： （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。复检备用样品保存在承检机构。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证； （3）填充颗粒应注明用于塑胶跑道面层用填充颗粒或人造草填充颗粒。 （4）对于多组分胶粘剂应按照配比取样，配比最小的组分取样量应不少于50mL。 |  |  |  |

2 检验依据

表2 固体原料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法 规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 种多环芳烃总和a | GB 36246-2018 | GB 36246-2018附录B |
| 2 | 苯并[a]芘 |  | GB 36246-2018附录B |
| 3 | 可溶性铅 |  | GB/T 23991 |
| 4 | 可溶性镉 |  | GB/T 23991 |
| 5 | 可溶性铬 |  | GB/T 23991 |
| 6 | 可溶性汞 |  | GB/T 23991 |
| 7 | 气味等级 |  | GB 36246-2018附录J |
| a18种多环芳烃的具体名称见GB 36246-2018附录B b仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |  |  |  |

表3 非固体原料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、 BBP、DEHP）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018附录A |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、 DINP、DIDP）总和 |  | GB 36246-2018附录A |
| 3 | 短链氯化石蜡（C10-C13） |  | GB 36246-2018附录G |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 |  | GB/T 18446 |
| 5 | 挥发性有机化合物 |  | GB/T 23986-2009 |
| 6 | 游离甲醛 |  | GB 18583 |
| 7 | 苯 |  | GB 18581 |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 |  | GB 18581 |
| 9 | 可溶性铅 |  | GB/T 23991 |
| 10 | 可溶性镉 |  | GB/T 23991 |
| 11 | 可溶性铬 |  | GB/T 23991 |
| 12 | 可溶性汞 |  | GB/T 23991 |

表4 体育用人造草检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法 规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素铅（Pb） | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可迁移元素镉（Cd） |  | GB 6675.4-2014 |
| 3 | 可迁移元素铬（Cr） |  | GB 6675.4-2014 |
| 4 | 可迁移元素汞（Hg） |  | GB 6675.4-2014 |
| 5 | 可迁移元素砷（As） |  | GB 6675.4-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 36246-2018  《中小学合成材料面层运动场地》

GB/T 20394-2019《体育用人造草》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。